附件1：

实验台柜技术要求及材料使用标准


一、总体说明
1, 外形尺寸 ：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000 mm误差≤1mm；3000 mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。
   2, 涂 层 :各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。
   3 , 封边:柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。 
   4 ,三合一连接件 :台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。
   5 ,表面 :所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。
   6 ,零部件 :零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。
   7 , 排钻孔 :组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。 
   8 ,封边条 :所有的门板、抽屉板等板材都必须采用优质2mmPVC封边条配进口热熔粒籽胶封边。 
   9, 色泽 :整套产品或成套产品不存在色差。
   10, 配件 :各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活
   

二,工艺要求 

1，封边 

（1）、用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。 

（2）、胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。 

（3）、水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。 

（4）、封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带和拼接。 

（5）、除特殊要求外，封边应先短后长。 

（6）、装配到位、紧密、平直、转角圆顺。 

（7）、接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。 

（8）、封软鸭嘴边，若室温在10℃以下，应将封边带预热30~40℃左右 

（9）、封带时不得用钝器、硬物直接敲打，以免损伤带面。 

2，压板 

（1）、正面要求整板压贴，无明显凹凸、无炸裂、无空壳、无裂缝、无划痕、无压痕等缺陷。 

（2）反面贴面不得用碎小余料拼接，每块基板的贴面拼接不得超过2块，要求接缝平整、垂直、紧密、美观，贴面后无明显拼缝痕迹，接缝间隙≤0.5mm。 

3，装配 

（1）、装配后产品外观尺寸符合设计要求。 

（2）、正视面无迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷 

（3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作。 

（4）、所有板材覆盖的品牌专用膜保留至验收交付。 

三，采用的技术规范或标准 

 1,金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》。 

 2,木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》。 

3,饰面板标准 E1级环保中密度素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。 

四，详细的技术性能、材料使用标准
(一)、中央实验台和实验边台
1、台面: 耐蚀实芯理化板：上海富美家 12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚外修圆，净厚25.4mm。台面底边开止水槽，防止液体流到箱体上。
2、箱体：
1）、所有箱体板采用安徽肯帝亚或山东林盾E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板；
   2）、门板采用安徽肯帝亚或山东林盾E1级18mm厚的三聚氰胺板；颜色为灰白麻面；
3）、抽屉周边围板采用安徽肯帝亚或山东林盾E1级18mm厚的三聚氰胺板；底板采用E1级9mm厚的相同三聚氰胺板；
4）、箱体后板设计可拆卸便于维修的活动12mmE1级相同三聚氰胺板，便于使用过程中检修水、电、气等管道。
3、钢架：
1）、 C型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。
2）、材料选用标准：
    A、钢架采用40×60×1.5mm优质热镀锌方钢焊接的钢架结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能；
    B、箱体下用20*40mm×1.5mm热镀锌方钢支撑；
C、表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
D、主体支撑框架根据人性化设计；根据用户需要，可站可坐设计。
4、试剂架（设计承重100kg）：
1）、立柱采用80mm×40mm×3mm热镀锌冷轧钢板经折弯、冲孔加工而成；
2）、表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
3）、试剂架层板为12mm厚的钢化玻璃，可调整高度；边缘配Φ12 mm喷涂环氧树脂钢管，以防止试剂瓶跌落。外型设计美观大方、实用。立拄两边必需加装独立钢制线盒（每根立拄的钢制线盒需装二套多功能防溅翻盖万能插座）。
5、附属配置：
1）、三口化验水龙头：采用上海台雄品牌实验室专用三口化验水龙头。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂；
 2）、水槽：采用上海台雄品牌实验室专用高密度PP水槽，耐强腐蚀一体成型，防虹吸、防阻塞；下装高密度PP材质防臭存水弯，具耐腐蚀、防堵塞功能；
3）、铰链：采用广东DTC实验室专用防腐铰链，耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用； 
  4）、三级轨：采用广东DTC实验室专用400mm重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如；
  5）、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；
  6）、抽屉及柜门拉手：采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，要求外观美观大方；
  7）、插座：选用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能的多功能防溅翻盖万能插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用；
  8）、每套实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置；  
9）、供水、电系统；
A、供水管：环保公元PP-R管材料，配件为专用PP-R材料。
B、排水管：PVC或PP实验室专用标准配套管件，有防加热硫酸功能。
C、电线：国标BV 4mm2电缆线。
(二)、全钢通风橱产品材质要求
结构组成：A、通风橱上柜；B、钢架；C、台面；D、通风橱下柜 ；E、辅件。
A、通风橱上柜
1）、外壳：采用厚1.2mm（含）以上优质钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理。
 2）、 导流板：采用6mm厚优质抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上。
 3）、 背板：采用6mm厚优质抗倍特板。
 4）、 顶板：采用6mm厚优质抗倍特板。
5）、补风板：采用富美家实验室专用12.7mm实心理化板，开孔加装PVC透气孔。
 6）、电源照明：罩内安装防爆型30W日光灯灯源, 不与排毒柜内气流接触，易更换。
7）、 视窗：5mm防爆安全玻璃，内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。
8）、 技术指标：在通风柜操作门完全开启时，整个面风速规定在0.5~0.8m/s,要求面的速度保持一致，排风量为1400~1800m3/h。按国家环境噪音检测标准，通风柜产生的噪音不允许超过55分贝。

B，钢架
  1），全部采用40×60×1.5mm优质方钢焊接的钢架结构，承重250kg/㎡以上之荷重功能。整体结构以五金配件级组合而成，可边续组装，并具方便拆装、重复使用功能。
  2），连接件采用1.5mm优质钢板加工制作；
  3），钢架连接方管为40×60×1.5mm优质方钢焊接而成，箱体下用20*40mm方钢支撑。
  4），表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；
  5），主体支撑框架根据人性化设计；根据用户需要，可站可坐设计。
C，台面
    耐蚀实心理化板：上海富美家12.7mm实心理化板，边缘加厚外修圆，净厚25.4mm。台面四周底开止水槽，防止液体流到箱体上。具有耐酸碱、耐撞击、耐热特性。
D，通风橱下柜
外侧采用厚1.2mm（含）以上优质钢板折弯冲压成型制作，内侧为6mm厚优质抗倍特板。设有窗口，便于维修水、电、气路。
E，附属配置
1，水槽、水龙头：采用上海台雄品牌实验室专用产品。水龙头材料为铸铜材料，瓷质水阀。表面环氧树脂粉末喷涂。
2，风机：优质玻璃钢轴流风机
3、铰链：采用广东DTC实验室专用防腐铰链，耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；
4、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。
    5、拉手：抽屉及柜门拉手采用PVC一字型拉手，要求外观美观大方。
    6、插座：选用实验室专用3C安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能的多功能防溅翻盖万相插座，适合各种国产及进口仪器插头，安全耐用。
    7，供水、电系统
A、供水管：环保公元PP-R管材料，配件为专用PP-R材料。
B、排水管：PVC或PP实验室专用标准配套管件，有防加热硫酸功能。
C、电线：国标BV 4mm2电缆线。
